1. 請解釋下列名詞: (15%)

(a) 米勒指標 (Miller indices)

(b) 法蘭克缺陷 (Frenkel imperfection)

(c) 降伏強度 (Yield strength)

(d) 應變硬化 (Strain hardening)

(e) 潛變 (Creep)

2. 一1020鋼齒輪在927 C溫度做氣体滲碳處理，請估算滲碳時間5小時之後，表面深度0.5 mm處之含碳量? 齒輪表面之含碳量是0.8%，鋼之含碳量是0.15%。(15%)

D927C = 1.28×10-11 m2/s

Z        erf Z

0.500    0.5205

0.550    0.5633

3. 影響金屬材料再結晶的因素有哪些? 請簡述之。 (15%)

4. 請寫出最高導電率的四種金屬材料(依導電率高低順序)，它們都屬於那一種的結晶結構? 另外，請寫出基於哪幾種原因，銅是最大量被使用的導電材料? 而鋁使用於導電材料之優缺點為何? (15%)

5. 請寫出強化金屬材料的方法有哪些? 並說明其強化原理。(10%)

6. 請寫出熱塑性塑膠與熱固性塑膠之差異。 (10%)

7. 請解釋陶瓷材料難以產生塑性變形的原因? (10%)

8. 如果我們將離子型晶體的離子看作是具有一定半徑尺寸的圓球，請寫出不同離子型晶體的離子配位數與其陽離子/陰離子半徑比之範圍為何?   (10%)。